Доска лиственничная не обрезная ,окоренная, естественной влажности, ГОСТ 26002-83, 0-2 сорт.

Доска пилится из отборных брёвен первого реза, диаметром от 36 см., внешне без сучков,  и наростов , без  радиальных  трещин и любой  гнили , прямой  по  всей  длине.

Размеры: 	толщины - 53(50); 67(63); 79(75) мм,                Боковая  доска 31(29), 34(32),27(25)

длина - 4,0м - 6,0м  припуск 10см.

Возможные незначительные дефекты – здоровые сучки диаметром до 3см (1 сучок на погонный метр), которые редуцируются (отнимаются от ширины). Незначительные трещины, сучки до 10мм , повреждения насекомыми и прочие незначительные пороки в сердцевинной части (здоровая сердцевинная часть шириной до 10 см) не учитываются.

Минимальное раскрытие пласти в узком конце с узкой стороны от коры до коры 200 мм.

способ измерения ширины – в середине длины , по узкой пласти.