1. Доска обрезная лиственничная естественной влажности, ГОСТ 26002-83, 1-3сорт , отдельно 4 сорт(можно  грузить весь  вагон 4 –ым сортом)

Размеры: 	а) толщина -34(32),41(38), 53(50).

б) толщина - 27(25) – боковая доска

ширина – 105(100) , 130(125), 155(150) , 180(175), 208(200)

длина 4,0- 6,0 м;   + 10 см припуск.

Не разрешается:

1.радиальные, отлупные трещины,

2.метиковые и торцевые трещины в пределах допуска,

3.обзол (только карандашный),

4.повреждения насекомыми и грибками, синева.

5. механические повреждения, волнистость, крыловатость, изгиб.

6. наличие коры в т.ч. на прокладках.

7. Гниль  всех  видов

Остальные  требования  согласно  ГОСТ 26002-83, 1-3сорт , 4 сорт

Пакетировка: в стандартные пакеты удобные для погрузки в вагон, 1250*1200мм. Доски без заболони пакетируется в плотный пакет, ложатся три прокладки в высоту для связки пакета.

Доски с заболонью пакетируются с прокладками через каждый ряд (с мая  по сентябрь)

Пакеты связываются в трех местах металлической лентой через брусок в нижней части не менее 50 мм, по углам под ленту ложатся уголки.

Допуск: -0 + 2мм.