Доска обрезная сосновая, естественной влажности, антисептированная, ГОСТ 8486-86, 1-3 сорт.

Размеры:  толщина 27(24), 33(30), 36(33)

ширина 107(104), 118(115), 133(130), 163(160), 179(176), 187(184)

длина 3, 4, 6 метров + 10 см припуск.

Разрешается: здоровые сучки диаметром до 6 см, черные сучки диаметром до 3 см.

Не разрешается: гниль всех видов, синева, обзол, повреждения насекомыми и грибками, механические повреждения.

Пакетировка: погрузка в вагон навалом.

Допуск: -0 + 2мм.

4. Доска обрезная сосновая естественной влажности, ГОСТ 26002-83, 1-3 сорт, антисептированная.

Размеры: 	толщина - 35(32).

ширина - 135(130), 180(175)

длина – 4,0 + 10 см припуск.

Не разрешается: гниль всех видов, радиальные, отлупные трещины, метиковые и торцевые трещины в пределах допуска, повреждения насекомыми и грибками, синева, механические повреждения, волнистость, крыловатость, изгиб, наличие коры в т.ч. на прокладках.

Разрешается: сросшиеся и овальные сучки диаметром не более 30 мм, диаметр сучков измеряется по наибольшему диаметру; продолговатые, разветвленные, кромочные сучки с выходом на ребро размером до 30 мм., глубиной залегания до ½ толщины доски, в остальном пороки согласно ГОСТ 26003-83, 1-3 сорт.

Доска с сердцевиной, сросшиеся и овальные сучки диаметром не более 50 мм, диаметр сучков измеряется по наибольшему диаметру: продолговатые, разветвленные, кромочные сучки с выходом на ребро допускаются, глубиной залегания до 2/3 толщины доски принимается пиломатериалом 4 сорта – не более 5-10% партии.

Пакетировка: в стандартные пакеты удобные для погрузки в вагон, 1100*1200мм. Делается плотный пакет, ложатся три прокладки в высоту для связки пакета.

Пакеты связываются в трех местах металлической лентой через брусок в нижней части не менее 50 мм, по углам под ленту ложатся уголки